AUSSCHREIBUNGSTEXT

**S H I M A**

# 80 mm

............... qm scharfkantiges Betonsteinpflaster mit ebener Oberfläche aus drei Steingrößen gemischt.

Rastermaß : 300x200 mm Steinmaß: 296x196 mm

 200x200 mm 196x196 mm

 100x200 mm 96x196 mm

Steinstärke : 80 mm

nach DIN EN 1338 DIK

 Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Farbe : Naturblond

 Graphit

 Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm

 (3-5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln.

Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.

Lieferwerk : Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Bu­seck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

 www.frieda-pflaster.de

f. d. m² ............... EUR ............... EUR