AUSSCHREIBUNGSTEXT

f r i e d a

............... qm	BWE frieda Betonsteinpflaster in vier Steingrößen gemischt, mit kettenbeschlagenen  Kanten und frieda-Textur  liefern sowie höhen- und flucht-gerecht gemäß der Anforderungen von DIN 18 318 und ZTV P-StB, gemischt aus mehreren Paletten, mit einer Fugenbreite von 5 - 8 mm auf ein 3 - 5 cm starkes Sandbett 0 - 5 mm Korngröße verlegen. Die verlegten Steine sind mittels geeigneter Rüttelplatte mit Gummimatte abzurütteln und mit Fugensand so einzuschlämmen, dass die Fugen vollständig geschlossen werden.

Steinqualität gemäß DIN EN 1338 ID

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steindicke	:	120 mm

Steinmaße	:	168 x 151 mm

158 x 151 mm

151 x 151 mm

138 x 151 mm

75 x 151 mm (Halbstein)

Farbe	:	marille

walnuss

bernstein

wildfarben

perlgrau

naturblond

anthrazit

rotbraun

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

www.frieda-pflaster.de

f. d. qm ............... EUR			                              ............... EUR