AUSSCHREIBUNGSTEXT

f r i e d a   Mittelformat Öko

............... qm	BWE frieda Betonsteinpflaster mit angeformten Abstandhaltern in neun Steingrößen gemischt, mit kettengeschlagenen Kanten und frieda-Textur liefern sowie höhen- und fluchtgerecht gemäß der Anforderungen von DIN 18 318 und ZTV P-StB, gemischt aus mehreren Paletten, mit Drainfuge     10 mm breit (garantiert durch angeformte Abstandnoppen), auf ein 3 - 5 cm starkes Sandbett 2 - 5 mm Korngröße verlegen. Die verlegten Steine sind mittels geeigneter Rüttelplatte mit Gummimatte abzurütteln und mit Fugensand 2 - 5 mm Korngröße so einzufegen, dass die Fugen vollständig geschlossen werden.

Steinqualität gemäß DIN EN 1338 ID

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steindicke	:	80 mm

Steinmaße	:	194 x 119 mm		194 x 94 mm

169 x 119 mm		169 x 94 mm

144 x 119 mm		144 x 94 mm

119 x 119 mm		119 x 94 mm

94 x 94 mm

Farbe	:	marille

walnuss

bernstein

wildfarben

perlgrau

naturblond

anthrazit

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

www.frieda-pflaster.de

f. d. qm ............... EUR			                              ............... EUR