AUSSCHREIBUNGSTEXT

O R I G I N A L  D R A I N

paketiert

(Drainfuge)

............... qm	BWE Original Drain Betonsteinpflaster gekollert,  mit angeformten Abstandhaltern liefern sowie höhen- und fluchtgerecht gemäß der Anforderungen von DIN 18 318 und ZTV P-StB, gemischt aus mehreren Paletten, mit Drainfuge 15 mm breit (garantiert durch angeformte Abstandnoppen), auf ein 3 - 5 cm starkes Splittbett 2 - 5 mm Korngröße verlegen. Die verlegten Steine sind mittels geeigneter Rüttelplatte mit Gummimatte abzurütteln und die Drainfugen mit Edelsplitt 2 - 5 mm Korngröße so aufzufüllen, dass sie vollständig geschlossen werden.

Steinqualität gemäß DIN EN 1338 ID

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steindicke	:	80 mm

Steinmaß	:	163 x 136 mm

Farbe:	:	steingrau, anthrazit, bernstein

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk	:	Basalt- u. Betonwerk

Eltersberg GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

Vorgenannte Verlegeart ist zur Versickerung des auf der Pflasterfläche anfallenden Regenwassers geeignet.

f. d. qm ............... EUR		 		............... EUR