AUSSCHREIBUNGSTEXT

Verbundstein-Pflaster     H - F O R M

ohne Fase

............... qm	BWE H-Form Betonsteinpflaster ohne Fase einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlußsteine liefern sowie höhen- und fluchtgerecht gemäß der Anforderungen von DIN 18 318 und ZTV P-StB, gemischt aus mehreren Paletten, mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm auf ein 3 - 5 cm starkes Sandbett 0 - 5 mm Korngröße verlegen. Die verlegten Steine sind mittels geeigneter Rüttelplatte abzurütteln und mit Fugensand so einzuschlämmen, dass die Fugen vollständig geschlossen werden.

Steinqualität gemäß DIN EN 1338 ID

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steindicke	:		80 mm, 100 mm

Steinmaß	:		198 x 163 mm

Farbe	:		steingrau, rubinrot, anthrazit

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk	:		Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

f. d. qm ............... EUR						............... EUR