AUSSCHREIBUNGSTEXT

T A F E L S T E I N  Öko

............... qm	BWE Tafelstein-Öko Betonsteinpflaster ohne Fase mit angeformten Abstandhaltern liefern sowie höhen- und fluchtgerecht gemäß der Anforderungen von DIN 18 318 und ZTV P-StB, gemischt aus mehreren Paletten, mit Drainfuge 6-12 mm breit (garantiert durch angeformte Abstandnoppen), auf ein 3 - 5 cm starkes Sandbett         2 - 5 mm Korngröße verlegen. Die verlegten Steine sind mittels geeigneter Rüttelplatte mit Gummimatte abzurütteln und mit Fugensand 2 - 5 mm Korngröße so einzufegen, dass die Fugen vollständig geschlossen werden.

Steinqualität gemäß DIN EN 1338 ID

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steindicke		:	80 mm

Steinmaße	:	216 x 166 mm, 180 x 166 mm und

144 x 166 mm gemischt

Farbe	:	marille, walnuss, haselnuss, graphit, bernstein, steingrau, naturblond

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07-0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

f. d. qm ............... EUR						............... EUR